Załącznik Nr 10

Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni ulic w Hipolitowie w ramach realizacji zadania p.n. Budowa kabla monitoringu dla sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w ramach projektu: „Poprawa gospodarki ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów” w ramach Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

- Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie zajmowaną strefę robót. Zobowiązuje się wykonawcę do przywrócenia kompletnego oznakowania stałej organizacji ruchu równocześnie z likwidacją oznakowania na czas robót.

- Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. 
Nawierzchnia oraz chodniki sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót.

- Jeżeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to należy wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospółki)

- Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu.

- Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do naprawy lub wykonania nawierzchni. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w jezdni Is=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich głębokościach do rzędnej 20 cm powyżej przewodu dla wszystkich kategorii dróg.

- W przypadku wątpliwości odnośnie zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót, jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu.

- Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych przyłączeniowych ma być wykonane z możliwie najmniejszą liczbą załamań linii cięcia, aby nie obniżać jakości odtwarzanej nawierzchni.

- Na konstrukcję nawierzchni drogi o nawierzchni z asfaltu ulica Wierzbowa w miejscu odtworzeń po budowie kabla monitoringu (w przypadku naruszenia nawierzchni jezdni), musi się składać:

- podbudowa z czystego kruszywa betonowego - warstwa dolna o grubości 17 cm o frakcji 31,5 – 63 mm zaklinowana klińcem kamiennym (tłuczeń drogowy) - warstwa górna o grubości 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da łączną grubość podbudowy 25 cm,

- warstwa wiążąca wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II (AC11W), o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 5 cm,

- podbudową [pkt a)] oraz warstwę wiążącą [pkt b)] należy ułożyć na długości budowanego kabla, na szerokości wykopu plus do 0,5 m w każdą ze stron w celu wyrównania cięć nawierzchni asfaltowej.

- układanie mieszanki asfaltowej ma być wykonane w temperaturze podłoża i powietrza powyżej +5 ° C, na suche czyste i odpylone podłoże po uprzednim jego skropieniu asfaltem.

- jeżeli mieszanka będzie zbyt zimna, nie wolno jej układać, a próba ułożenia skutkować będzie ponownym wykonaniem robót nawierzchniowych (na koszt Wykonawcy).

- Na konstrukcję nawierzchni drogi o nawierzchni z asfaltu frezowanego – ulica Jaworowa w miejscu odtworzeń po budowie kabla monitoringu (w przypadku naruszenia nawierzchni jezdni), musi się składać:

- podbudowa z czystego kruszywa betonowego - warstwa dolna o grubości 17 cm o frakcji 31,5 – 63 mm zaklinowana klińcem kamiennym (tłuczeń drogowy) - warstwa górna o grubości 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da łączną grubość podbudowy 25 cm,

- warstwa wiążąca wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II (AC11W), o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 5 cm,

- podbudową [pkt a)] oraz warstwę wiążącą [pkt b)] należy ułożyć na długości budowanego kabla, na szerokości wykopu plus do 0,5 m w każdą ze stron w celu wyrównania cięć nawierzchni destruktowej,

- układanie mieszanki asfaltowej ma być wykonane w temperaturze podłoża i powietrza powyżej +5 ° C, na suche czyste i odpylone podłoże po uprzednim jego skropieniu asfaltem.

- jeżeli mieszanka będzie zbyt zimna, nie wolno jej układać, a próba ułożenia skutkować będzie ponownym wykonaniem robót nawierzchniowych (na koszt Wykonawcy).

- Na konstrukcję nawierzchni drogi o nawierzchni gruntowej (ulice Majowa, Jałowcowa, Dereniowa, Modrzewiowa, Wrzosowa) w miejscu odtworzeń po budowie kabla monitoringu, musi się składać:

- podbudowa z czystego kruszywa betonowego - warstwa dolna o grubości 17 cm o frakcji 31,5 – 63 mm zaklinowana klińcem kamiennym (tłuczeń drogowy) - warstwa górna o grubości 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da łączną grubość podbudowy 25 cm,

- Zarządca drogi może zażądać korekty niwelety w celu zmiany spływu wód opadowych lub w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej posesji położonych przy tej drodze.

- Nawierzchnię asfaltobetonową należy układać rozściełaczem do mas bitumicznych, jednolicie na całej szerokości. Jeśli fragmenty do naprawy nie pozwalają na zastosowanie rozściełacza należy ją układać ręcznie, przy czym jakość i równość nawierzchni nie może odbiegać się od nawierzchni rozkładanej mechanicznie.

- Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiału, z jakiego był on pierwotnie wykonany. Podbudowa na wjeździe bramowym musi mieć grubość min. 15 cm i może być wykonywana zarówno z betonu jak i tłucznia kamiennego z dolomitu dewońskiego. Pozostałe zjazdy należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny.

- Jeśli krawężnik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrócony lub zapadnięty należy go wyregulować do właściwego poziomu i zaspoinować przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych. Jeżeli krawężnik przy odtwarzanej nawierzchni jest pęknięty należy go wymienić na nowy.  Światło krawężnika powinno wynosić 8-16 cm z tym, że musi być ono dostosowane do warunków rzeczywistych aktualnie panujących w ulicy tj. dopasowane do chodników, wjazdów bramowych i przyległych terenów zieleni. W miejscach przejść dla pieszych światło krawężnika nie może być większe niż 2 cm.

- Jeżeli odtworzenie nawierzchni występuje na krawędzi jezdni, przy której brak jest krawężnika poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni należy poszerzyć w następujący sposób:

- podbudowa ma być szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubość układanej nawierzchni.

- Połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną oraz z krawężnikiem będzie uszczelnione taśmą asfaltową na etapie układania nawierzchni lub zalane mastyksem ewentualnie masą zalewową z zasypaniem drobnym kruszywem dwukrotnie. Pierwszy raz bezpośrednio po wykonaniu nawierzchni, a w ramach gwarancji po raz drugi przed zakończeniem okresu gwarancyjnego – Zarządca drogi może zażądać kolejnych uszczelnień połączenia nawierzchni, jeśli zaistnieje taka konieczność.

- W przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia całej    szerokości chodnika w przypadku, gdy odległość krawędzi wykopu do krawędzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5m.

- Włazy kanałowe, zasuwy, hydranty oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie terenu należy wyregulować z dopasowaniem do nawierzchni tzn. należy im nadać pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w której się znajdują. W przypadku obsadzenia w gruncie należy te urządzenia zabezpieczyć zgodnie z wymogami Zakładu Komunalnego w Halinowie.

- Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca. Obowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza się jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z budową.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych ma on obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom oraz po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnie i ich do stan do nie gorszego niż pierwotny.

- Jeżeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodują rozluźnienie gruntu lub doprowadzą do równoziarnistości nawierzchni i nie będzie można jej zagęścić Wykonawca ma obowiązek doziarnić grunt rodzimy i zapewnić prawidłowe zagęszczenie drogi. Doziarnienie nie może być wykonane gruntami spoistymi, które powodowałyby nieprzepuszczalność nawierzchni.

- Przy odtworzeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika należy wykonać konstrukcje o następujących parametrach:

- podsypka cementowo-pisakowa 1:4 grub. 5 cm;

- podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm;

- kolor i kształt kostki dostosować do istniejącej nawierzchni;

- nawierzchnię z kostki betonowej należy ułożyć na  całej szerokości prowadzonego wykopu plus po 0,5 m z każdej strony wykopu i całej  długości budowanego kabla, wraz z przebudową istniejących zjazdów w przypadku prowadzenia wykopu w zjeździe;

- odtworzenie obrzeży chodnikowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm wzmocnionych na ławie betonowej klasy B-10 grub. min. 10 cm;

- należy wymienić na nowe zniszczone w wyniku wykonywanych prac kostki betonowe, obrzeża betonowe, krawężniki betonowe.

- Wykonawca po zakończeniu prac ma obowiązek (przy braku chodników przy nawierzchni asfaltowej), ewentualne pobocza uporządkować, uprzątnąć i wyrównać teren.

- Naprawa chodników ma polegać na odbudowie ich stanu pozwalającego na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót ziemnych. Popękane płyty chodnikowe lub kostki mają zostać wymienione na całe. Krawężniki na ławie betonowej i obrzeża ustawione prawidłowo i zafugowane.

- Jeżeli w ramach odtworzenia nawierzchni będzie konieczne ustawienie krawężnika przy istniejącej nawierzchni, należy go ustawić na ławie betonowej z oporem, a styk krawężnika i nawierzchni uszczelnić asfaltową masą zalewową, mastyksem lub asfaltem lanym (na łukach zaleca się stosowanie krawężników profilowanych łukowych).

- Odtworzyć oznakowanie poziome i pionowe.

- Wszystkie roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robót (z obostrzeniem odnośnie zagęszczenia gruntu).

- Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarządcy Drogi na pisemne zgłoszenie Wykonawcy. Istnieje możliwość odkrywkowego sprawdzania jakości robót zanikowych, wykonanie odkrywek, odwiertów, napraw poodkrywkowych. Konsekwencje złego odtworzenia nawierzchni ponosi w pełnym zakresie kosztów Wykonawca robót. Nieodebranie nawierzchni powodować będzie nieprzerwane naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

- Należy przyjąć roczny okres zgłaszania wad oraz 36 miesięczny okres rękojmi, który liczony jest po upływie okresu zgłaszania wad.